|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MortaColl® FIX-MS**  **Spezial elastischer Klebstoff auf MS-Hybrid Polymerbasis**  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG | | | | |
|  | | | | |
| **Pos.001** | **0001** **MortaColl® FIX-MS, Spezial elastischer Klebstoff auf MS-Hybrid Polymerbasis** | | | |
|  |  | | | |
| MortaColl® FIX-MS, Spezial elastischer Klebstoff auf MS-Hybrid Polymerbasis, lösemittelfreier, silikonfreier und spannungsausgleichender Dicht- und Montageklebstoff.  Stärkste Klebekraft und perfekte Anhaftung an Metall, Holz Polystyrolkunststoffen sowie auf mineralischen Untergründen. Auch auf mattfeuchten Untergründen einsetzbar.  Mit Prüfbericht.  Nach Herstellervorgaben einbauen. | | | |
|  | | | |
| Einsatz:  [ ] Zur Fixierung der Endkappe an der Balkonrinne. Verbrauch: ca. 5 ml / Endkappe  [ ] Zur Fixierung der Rinnenverbinder im Stoßbereich der Balkonrinne. Verbrauch: ca. 5 ml / Rinnenverbinder  [ ] Zur Fixierung der RabaFin® Randprofile (im Stoßbereich ist der Profilverbinder zu verkleben) Verbrauch: ca. 25 ml / lfm  [ ] Zur Anbindung der WatoRin® Manschetten an nichtsaugende Untergründe / Einbauteile wie Rohrdurchdringungen, Bodenabläufe etc. Verbrauch: Strang 1 m / 10 mm / 1 mm entspricht ca. 10 ml  [ ] Sonstige Anwendungen:  Verbrauch: Strang 1 m / 10 mm / 1 mm, entspricht ca. 10 ml | | | |
|  | | | |
| Produkt: MortaColl® FIX-MS, Spezial elastischer Klebstoff auf MS-Hybrid Polymerbasis, Kartusche 290 ml | | | |
|  | | | |
| Art.-Nr.: 06MC0FIX0MS290G | | | |
|  | | | |
| Hersteller:  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 Bickenbach  Tel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 | | | |
|  | | | |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** St | **EP:** .......... | **GP:** .......... |